См  Государственный комитет РСФСР

по делам науки и высшей школы

Ленинградский ордена Октябрьской Революции

и ордена Трудового Красного Знамени

технологический институт имени Ленсовета

Кафедра технологии стекла и  общей технологии силикатов

### РАСЧЕТЫ

## ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

В ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТАХ

СИЛИКАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Методические указания

для студентов дневного и вечернего факультетов

ленинград

1991

УДК 62-6

Расчеты процессов сжигания топлива в тепловых агрегатах силикатной технологии: Метод. указаиия/ЛТИ им. Ленсовета. — .1991.— 40 с.

Изложены основные сведения о видах топлива используемых в силикатной технологии, способах выражения состава, процессах, происходящих при его сжигании. Рассмотрена методика расчета процессов сжигания топлива с примерами. Приведены описания и блок-схемы программ на ЭВМ «Искра-1266». Необходимые для выполнения расчетов данные сведены в таблицы.

Предназначены для студентов дневного и вечернего факультетов, обучающихся по специальности 26.08 — «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов».

Ил. 2, табл. 11, библиогр. 8 назв.

Составители:  канд. техн. наук ст. преп. А. В. Фокин; канд. хим. наук ассист. В. Г. Чеховский.

Рецензенты:

кафедра химической технологии стекла и ситаллов;

канд. техн. наук доц. Е. К. Степаненко.

Утверждено методической комиссией факультета

химической технологии неорганических веществ 22.11.89.

Расчеты процессов горения топлива выполняются студентами на практических занятиях по курсу «Тепловые процессы и аппараты силикатной технологии», а также при курсовом и дипломном проектировании с использованием электронно-вычислительной техники.

В методических указаниях изложены основные сведения, требующиеся для выполнения расчетов процессов горения топлива, рассмотрена методика расчетов с примерами, приведены описания и блок-схемы программ для ЭВМ «Искра-1256». Имеются таблицы, содержащие необходимые для выполнения расчетов данные.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

Топливом называют вещество, при сжигании которого выделяется большое количество энергии в виде тепла. Силикатная промышленность использует топливо в огромных количествах, прежде всего в тепловых агрегатах. К топливу предъявляются следующие требования:

1. Добыча топлива, находящегося в виде природных запасов, должна быть сопряжена с наименьшими экономическими затратами. Это, в частности, предполагает, что оно сосредоточено в месторождениях в большом количестве. Все более актуальным становится также требование минимального нарушения экологической обстановки при добыче полезных ископаемых.

2. Продукты сгорания должны быть как можно более безвредными для людей и окружающей природы.

3. Продукты сгорания топлива должны легко удаляться по мере его сжигания. Наилучшим в этом отношении является газообразное топливо, которое в отличие от твердого и жидкого не дает после сгорания твердого остатка.

4. Продукты сгорания не должны загрязнять технологический продукт (или это загрязнение не должно существенно влиять на его качество), а также взаимодействовать с материалом футеровки рабочей камеры печи. В этом отношении преимущество имеет газообразное и в меньшей степени жидкое топливо.

5. Процесс горения должен быть легко контролируемым и регулируемым, что также характерно для газообразного и жидкого топлива.

Топливный баланс СССР со временем изменяется по структуре. Открытие крупных месторождений газообразного топлива, которое легко транспортируется по трубопроводам, позволило намного уменьшить использование твердого топлива. Преимуществами природного газообразного и жидкого топлив являются также более высокая калорийность и меньшая стоимость, поэтому их доля в топливном балансе, постоянно возрастает.

2. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТАВА ТОПЛИВА

Составы твердого и жидкого топлив выражают в % по массе содержащихся в них химических элементов: С, H, O, N и той части S, которая может участвовать в реакциях окисления (Sгор). Указывают также зольность, т. е. содержание минеральной составляющей топлива, которая при его сжигании выделяется в виде золы (обозначается А) и влаги (W). Составы твердого и жидкого топлив изменяются со временем, при этом наиболее значительны изменения влагосодержания, происходящие в течение суток и в зависимости от времени года.

Состав топлива может быть задан в пересчете на органическую массу, в этом случае учитывается содержание С, Н, О, N. Если состав выражен в пересчете на горючую массу, учитывается также содержание Sгор, в пересчете на сухую массу дополнительно учитывается зольность. Наконец, если задан состав рабочего топлива, наряду со всеми этими составляющими учитывается содержание влаги. Содержание, например, углерода в каждом из этих четырех случаев обозначается соответственно С°, Сг, Сс, ср, а содержание i-й составляющей в общем виде Bi°, Вiг, Вiс, Biр. При любом способе задания состава суммарное содержание всех учитываемых составляющих должно равняться 100%.

Состав газообразного топлива выражают в % по объему содержания составляющих газовой смеси, в том числе углеводородов N2, 02, H2S, CO2, СО, Н2, СН4, С2Н6, С3Н8 и т. д. Содержание углеводородов с количеством атомов углерода в молекуле, равным 5 и более, обычно учитывают совместно и обозначают C5H12+B (содержание пентана и высших углеводородов). При расчетах его рассматривают как содержание чистого C5H12. Может быть задан состав сухого и рабочего газообразного топлива, содержание составляющих обозначается соответственно СН4с и СН4р, а в общем виде Uic и Uip. Содержание водяного пара принимается как максимально возможное при данной температуре топлива (т. е. отвечающее его относительной влажности, равной 100%), что достигается в результате очистки газа.

3. СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА

При сжигании топлива происходят его нагрев, разложение нетеплоустойчивых составляющих, если оно предшествует окислению, и собственно горение. Практически все органические соединения при нагревании вначале разлагаются с образованием С, СО, Н2, которые затем окисляются.

Топливо можно сжигать до получения продуктов полного либо неполного сгорания. В первом случае происходит окисление горючих составляющих топлива до соединений, дальнейшее окисление которых в условиях процесса сжигания невозможно: СО2, Н2О, SO2. При реализации второго варианта наряду с перечисленными соединениями в состав продуктов горения входят СО, H2, H2S, углеводороды и другие газы, а, кроме того, твердые частицы углерода (сажа) и топлива.

Количество воздуха, теоретически необходимого для сжигания топлива до продуктов полного сгорания, так же, как количество и состав, определяется для газообразного топлива по уравнениям окисления, например СН4+202=С02+2Н2О, а для твердого и жидкого топлива — по схемам окисления, исходя из упрощения, согласно которому горючие элементы находятся в топливе в несвязанном виде, например: С+О2(С02. и с учетом содержания кислорода в топливе (см. разд. 5). Однако в действительности при подаче теоретически необходимого количества воздуха полнота сжигания топлива не достигается, и воздух подают с некоторым избытком относительно этого количества. Избыток воздуха характеризуют коэффициентом α:

α = ,

где:

- объем воздуха, подаваемого для сжигания топлива;

—объем воздуха, теоретически необходимого для сжигания топлива.

Значение коэффициента избытка воздуха зависит от вида топлива, способа его сжигания, конструкции устройства для сжигания и других факторов. Ориентировочные данные приведены в приложении (табл. П1). Если  α ≥1.35, то в рабочей камере печи создается окислительная атмосфера вследствие значительного содержания O2 в продуктах горения. При малых значениях α  ввиду неполноты сжигания топлива создается восстановительная атмосфера, для обеспечения которой обычно принимают α  в пределах от 0,85 до 1,0. Иногда используют воздух, обогащенный кислородом, однако это требует дополнительных затрат и реализуется довольно редко.

Количество тепла, которое выделяется при сжигании 1 м3 газообразного или 1 кг твердого (жидкого) топлива до продуктов полного сгорания, называется его теплотворной способностью (теплотой сгорания). Различают высшую Qв и низшую Qн теплотворные способности топлива в зависимости от агрегатного состояния одного из продуктов его горения - воды. Взаимосвязь между ними выражается формулой:

Qн=Qв - 25(9НР+WР), кДж/кг,

т. е. значения Qн  и Qв  различаются на величину теплоты парообразования воды. Поскольку при температуре, которую имеют продукты горения, покидающие рабочую камеру печи,  вода практически всегда находится в парообразном состоянии, в теплотехнических расчетах пользуются значением Qн. Если его определяют исходя из рабочего состава топлива (см. разд. 5), то обозначают Qнр.

Тепло, выделяющееся при сжигании топлива, а также вносимое в зону горения топливом и воздухом, частично затрачивается на нагрев продуктов горения. С учетом неполноты горения топлива и теплоотдачи факела в стадии горения можно записать уравнение теплового баланса процесса горения в следующем виде:

QнР + Qт + Qвозд =  + Qхим + Qот,       (3.1)

Где Qт, Qвозд соответственно теплосодержание топлива и воздуха, кДж/кгт (кДж/м3т);  - объем продуктов горения, м3/кгт (м3/м3т); - действительная температура продуктов горения, °С;  - средняя объемная теплоемкость продуктов горения в интервале температур от 0°С до , кДж/м.ºС); Qхим - количество тепла, потерянное за счет неполноты горения, кДж/кгт (кДж/м3т); Qот - количество тепла, отданное факелом в стадии горения,. кДж/кгт (кДж/м3т).

Калориметрической температурой горения называется температура, которую имели бы продукты горения, если бы все тепло, выделяющееся при сжигании топлива и вносимое топливом и воздухом, затрачивалось только на нагрев продуктов горения.

При расчете калориметрической температуры не учитывают диссоциацию продуктов горения. Действительная и калориметрическая температуры горения связаны соотношением:

= ,                      (3.2)

где  - пирометрический КПД процесса горения;   - калориметрическая температура горения, °С.

Уравнение теплового баланса процесса горения можно записать в виде:

,             (3.3)

где  - средняя объемная теплоемкость продуктов горения в интервале температур от 0°С до .

Теоретической температурой горения называется температура, достигаемая в тех же условиях, что и калориметрическая, но с учетом диссоциации продуктов горения. При ее использовании уравнение теплового баланса процесса горения записывается в виде:

+,         (3.4)

где  - теоретическая температура горения, °С;  - средняя объемная теплоемкость продуктов горения в интервале температур от 0°С до  , кДж/м3.ºС;   -  количество тепла, кДж/кгт (кДж/м3т), поглощаемое при протекании реакций диссоциации:

2СО2=2СО+О2;

2Н2О=2Н2+О2.

Различие значений , и    становится существенным в температурной области выше 1500°С и увеличивается при уменьшении коэффициента избытка воздуха.

Рассмотрим уравнение (3.3). Если выполняется соотношение

,                     (3.5)

то левая (приходная) часть баланса заведомо превосходит правую (расходную). Если же имеет место обратное соотношение, необходимо компенсировать превышение расходной части над приходной. Это невозможно сделать, изменяя количество сжигаемого топлива, т. к. пропорционально ему изменяется количество продуктов горения. Подогрев топлива, т. е. увеличение значения связано для большинства видов газообразного топлива с повышением взрывоопасности, а для твердого и жидкого топлива - с их склонностью к коксованию. Нагревание до высоких температур (около 1000°С) используется только применительно к генераторному газу. Уменьшение значения  возможно при использовании кислородного дутья, однако, как указывалось выше, этот вариант также имеет существенные ограничения. Увеличение значения  возможно, если использовать другое, более высококалорийное топливо, но это не всегда доступно и экономически оправдано.

Наиболее широко для увеличения значения приходной части баланса используется подогрев воздуха, т. е. увеличение значения . Если выполняется соотношение (3.5), то определяют минимально необходимую температуру подогрева воздуха, обеспечивающую компенсацию теплового баланса процесса горения (см. разд. 5.7). Если же компенсации баланса не требуется, подогрев воздуха стремятся обеспечить с целью уменьшения расхода сжигаемого топлива. Обычно подогрев воздуха осуществляют за счет тепла, отдаваемого покидающими печь продуктами горения или готовым материалом.

Сжигание топлива до продуктов неполного сгорания осуществляют в полугазовых топках, а образующуюся смесь газов, разогретую до высоких температур, называемую полугазом, направляют в рабочую камеру печи, где дожигают. Дополнительно выделяющееся при этом количество тепла:

,

где   - количество тепла, выделившееся в полугазовой топке.

Выгодно сжигать топливо до полугаза и дожигать его в рабочей камере печи потому, что транспортируемый в печь полугаз имеет меньшую температуру, чем та, которую имели бы продукты горения, если бы горение полностью завершилось в топке. Поэтому потери тепла в окружающее пространство при транспортировке полугаза меньше и выделенное тепло лучше используется. Другим преимуществом дожигания полугаза в рабочей камере является возможность организовать его так, чтобы температура газов по пути их движения оставалась приблизительно постоянной. Тогда температура обрабатываемого материала будет также приблизительно постоянной, что позволит получить более однородный по качеству продукт обжига. При движении в рабочей камере продуктов полного сгорания это практически неосуществимо, т. к. они постоянно передают тепло материалу, компенсируют потери теплоты в окружающую среду и их температура снижается.

Сжигание топлива до полугаза и дальнейшее его дожигание в рабочей камере печи используют, если требуется очень высокое качество  конечного продукта. Определение количества необходимого воздуха и состава полугаза очень сложно, оно затрудняет расчет тепловых агрегатов. Если температура в рабочей камере не превышает 600°С, то отапливание полугазом невозможно, т. к. он не горит при этих температурах.

4. ВИДЫ ТОПЛИВА

4.1. Твердое топливо

В силикатной промышленности используются как природные, так и техногенные разновидности твердого топлива. К первым относятся: древесина, торф, горючие сланцы, угли (каменные, бурые, антрациты),  ко вторым - некоторые виды кокса.

Твердое топливо имеет ряд особенностей, затрудняющих его сжигание:

1. Необходимость нагрева топлива для начала горения до высокой температуры, которая зависит от количества летучих веществ, выделяющихся при нагревании топлива, уменьшающегося с увеличением содержания в нем углерода. Чем меньше выделяется легколетучих компонентов, тем выше температура воспламенения (табл. П2).

2. Повышенное содержание минеральной составляющей (зольность) и влаги. Проблема удаления золы из рабочей камеры печи в тех случаях, когда она может загрязнять материал, осложняется тем, что зола часто бывает склонна к шлакообразованию, т. е. к спеканию с образованием жидкой фазы. По этому признаку зола может быть легкоплавкой (с огнеупорностью до 1160°С), среднеплавкой (1160— 1350°С), тугоплавкой (1350—1500°С), огнеупорной (выше 1500°С).

Теплотворная способность твердого топлива из-за значительного количества балласта относительно невелика (7000 - 30000 кДж/кгт), поэтому максимальные температуры, которые могут быть достигнуты в рабочей камере печи при сжигании топлива без подогрева воздуха, не превышают 1300°С.  Древесина используется в силикатной промышленности редко, в основном в качестве вспомогательного топлива при розжиге печей, разогреве дымовых труб и т. п. Она легко воспламеняется (при 300 °С) и дает тугоплавкую золу.

Торф образуется при разложении растительных остатков без доступа воздуха, в результате которого в них несколько повышается содержание углерода. В естественном состоянии торф имеет влажность 85 - 90%. При воздушной естественной сушке содержание влаги уменьшается до значения, зависящего от способа добычи. Содержание и химический состав минеральной составляющей колеблются в широких пределах. Из-за большого количества балласта, низкой прочности и малой плотности торф нецелесообразно перевозить на дальние расстояния, он относится к местным видам топлива так же, как и бурые угли (обозначаемые Б), в которых растительные остатки преобразованы несколько больше. В зависимости от размера кусков угли подразделяют на несколько марок (табл. ПЗ).

Каменные угли являются продуктом более полной минерализации растительной массы. Выход летучих веществ при их горении зависит от химического состава углей. Различают каменные угли ряда марок по следующим признакам:

1. По длине пламени: длиннопламенные (Д) и коротко-пламенные.

2. По способности спекаться в процессе горения: спекающиеся (С), слабоспекающиеся (СС) и неспекающиеся. К последним относятся тощие (Т), антрациты (А) и сухие угли. Тощие угли и антрациты выделяют мало легколетучих компонентов, сухие - много.

3. По наибольшей пригодности для некоторых специальных областей применения: газовые (Г) - для получения светильного газа, коксовые (К) - для получения кокса, паровичные (П) - для сжигания в топках паровых котлов и для получения кокса. Паровичные угли подразделяются на жирные (ПЖ) и спекающиеся (ПС). Угли марок Г и ПЖ дают большое количество летучих.

Наивысшую степень обуглероживания растительных остатков имеют антрациты.

Кокс представляет собой твердый продукт термической обработки природных видов топлива при умеренных температурах. Каменноугольный кокс получают при 900—1100°С без доступа воздуха в коксовых батареях с одновременным получением коксового газа. Поскольку для доменного производства требуется кокс с ограниченным количеством мелких фракций, эти фракции отсеиваются и используются для сжигания в топках шахтных печах или для получения генераторного газа под названиями коксик (фракция 15—25 мм) и коксовая мелочь (до 15 мм).

В ряде случаев ископаемые угли используются как топливо в виде угольной пыли. Подготовка пыли включает дробление угля, размол и сушку. Если влажность угля не превышает 10 - 12%, сушку и размол проводят одновременно в шаровых мельницах, при этом остаточная влажность составляет до 2%. Если начальная влажность больше, уголь предварительно подсушивают в сушильном барабане до влажности 10 - 12%.

Длина факела и легкость воспламенения угольной пыли зависят от выхода летучих веществ, который должен составлять 10—30% (лучше всего 20—25%). Для достижения этого обычно используют смесь углей. Существенна также дисперсность пыли, причем, чем больше содержание летучих, тем грубее должен быть помол. Чем больше выход летучих, тем быстрее сгорание пыли и короче факел, т. е. зависимость длины факела от выхода летучих обратная по сравнению с зависимостью при сжигании топлива в кусках на колосниковой решетке.

4.2. Жидкое топливо

Природное жидкое топливо – нефть - представляет собой ценное сырье химической промышленности. В силикатной промышленности используют продукты ее переработки, в том числе мазуты (используются наиболее широко), бензин, керосин, соляровое масло, а также продукты сухой перегонки и газификации твердого топлива (древесины, торфа, бурых и каменных углей) - смолы.

Жидкое топливо имеет меньшую зольность и влажность, чем твердое, а поэтому и более высокую теплотворную способность, которая составляет до 40000 кДж/кгт. Наибольшие температуры, достигаемые при сжигании жидкого топлива без подогрева воздуха, составляют 1300—1400°С.

Мазут представляет собой остаточный продукт перегонки нефти. Мазуты подразделяют по маркам в зависимости от вязкости, температур вспышки и застывания, а также на малосернистые ( ≤О,5%), сернистые (= 0.5—1.0%) и высокосернистые ( = 1.0—3.5%). Некоторые свойства мазутов различных марок приведены в табл. П4. Выделяют также крекинг-мазуты - продукты дополнительной термической обработки, содержащие науглероженные твердые частицы и имеющие наибольшую плотность (1,00—1,06 т/м3). Они относятся к коллоидальному топливу, под которым понимают смесь пылевидного и жидкого топлив. Перед сжиганием мазут подогревают до температур не выше 300°С для снижения вязкости при транспортировании по трубопроводам и интенсификации процесса сжигания, а также фильтруют.

4.3. Газообразное топливо

Кроме природных газов в качестве топлива используются искусственные газы, полученные переработкой твердого или жидкого топлив. Природные газы подразделяют на сухие (тощие), содержащие мало тяжелых углеводородов, и жирные - с большим их содержанием. Природные газы транспортируют под высоким давлением (1,5—2,5 МПа) на значительные расстояния. Они имеют высокую калорийность (= 20000 - 40000 кДж/м3т).

Искусственные газы, получаемые при переработке различных видов топлива (нефтяной, сланцевый, коксовый, генераторный и др.), имеют меньшую калорийность (= 3500 - 10000 кДж/м3т). Температуры, которые могут достигаться в печи при использовании высококалорийного газообразного топлива без подогрева воздуха, составляют 1400—I600°C, a низкокалорийного –1100 -1300°С. К высокотемпературному топливу относятся также сжиженные газы (пропан, бутан).

Генераторный газ получают в газогенераторах, где происходит взаимодействие углерода топлива с кислородом, и образуются продукты неполного сгорания. Из-за больших затрат на сооружение газогенераторных станций использование генераторного газа встречается редко.

Газообразное топливо беззольно, смешивается с воздухом в любых соотношениях при любых температурах, что определяет простоту организации процесса его сжигания.

5. РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Расчеты проводят для рабочего состава топлива. Если топливо газообразное, их проводят, исходя из предположения о  полном сгорании, для 1 м3 топлива при нормальных условиях (t = 0°C, P= 101325 Па), если топливо твердое или жидкое - для 1 кг топлива. Методика расчета при неполном сгорании приведена в [I]. При расчетах горения топлива результаты должны быть выражены числами, содержащими не менее 4 значащих цифр.

Рассмотрим методику расчетов горения топлива с необходимыми формулами на примере газообразного и твердого топлив следующих составов:

| Газообразное топливо, об. % | Твердое топливо, масс. % |
| --- | --- |
| СН4с - 90.0 С2Н6с - 1.5 H2SC - 2.2 СО2с - 2.0 N2с - 4.3 Итого - 100,0 Температура топлива 15 °С. Коэффициент избытка воздуха α = 1.2. | Сг – 93.5 Нг – 2.0 Sг – 2.3 Nг – 0.8 Ог – 1.4 Итого - 100,0 Ас – 13.0 WP – 13.0 Коэффициент избытка воздуха α = 1.25. |

5.1. Расчет рабочего состава топлива

Составы различных природных и искусственных топлив приведены в табл. П5. При переходе к рабочему составу топлива любого вида от его составов, выраженных другими способами (см. разд. 2), используют коэффициенты пересчета:

КС→Р =,                                    (5.1)

КГ→Р =,                          (5.2)

КО→Р =,                (5.3)

Содержание i-й составляющей в рабочем топливе определяют следующим образом (на примере пересчета исходя из ее содержания в сухом топливе или):

=,                                             (5.4)

(5.5)

После пересчета на состав рабочего топлива проверяют' выполнение соотношений

=100% или  = 100%

Если содержание золы в топливе задано в виде Ac, а содержание остальных составляющих в виде или , то для перехода к составу рабочего топлива определяют ар по уравнению (5.5) и подставляют его значение в уравнение (5.2) или (5.3).

Значения wp, Ac, Aр принимаются согласно заданию на проектирование. Для газообразного топлива wp рассчитывается по его влагосодержанию ω, г/м3 сухого газа, при полном насыщении при заданной температуре топлива (табл. П6) по формуле:

,                                 (5.6)

Для выполнения дальнейших расчетов (за исключением определения) переходят к содержанию составляющих в долях по массе (твердое или жидкое топливо) или по объему (газообразное топливо): =  ,  =  ,

Значения  , и   показывают, какое количество i-й составляющей содержится соответственно в 1 кг или 1 м3 топлива, т. е. их размерности можно выразить в кг/кгт, мЗ/м3т.

Для рассматриваемых примеров имеем:

А. Газообразное топливо:

ω =13,8 г/м3 (по табл. П6);

=  = 1.687 (об.%);

КС→Р = =  =0.983;

СН4р=CH4c• КС→Р  = 90.0•0.983=88.470 (об. %);

СН4Р/100 = 0.8847 (м3/м3т).

Аналогично определяют содержание остальных компонентов в рабочем топливе. Сводят результаты в табл. 5.1

Таблица 5.1

Состав рабочего газообразного топлива

| Составляющая | , об % | , м3/м3т |
| --- | --- | --- |
| СН4 С2Н6 H2S СO2 N2 H2O | 88,470 1,474 2,163 1,966 4,227 1,687 | 0,8847 0,0147 0,0216 0,0197 0,0423 0,0169 |
| Итого | 99,987 | 0,9999 |

Б. Твердое топливо:

КС→Р ==  = 0.870;

= 17.6 . 0.870= 15.302;

КГ→Р = =  = 0.717;

=   = 93.5 . 0.717 = 67.040 (масс. %);

= /100 = 0.6704 (кг/кгт).

Выполнив пересчет для всех составляющих, сводят результаты в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Состав рабочего твердого топлива

| Составляющая | , масс. % | , кг/кгт |
| --- | --- | --- |
| С Н S N 0 А Н2О | 67.040 1.434 1.649 0.574 1.004 15.302 13.000 | 0.6704 0.0143 0.0165 0.0057 0.0100 0.1530 0.1300 |
| Итого | 100.003 | 0.9999 |

5.2. Расчет теплотворной способности топлива

Значение   рассчитывают исходя из состава топлива и теплотворной способности каждой составляющей, окисляющейся при горении топлива. Азот топлива в условиях горения практически не вступает в реакции окисления, и считают, что он переходит в состав продуктов горения в виде N2.

Для сравнительных расчетов и определения удельного расхода топлива при тепловой обработке материалов пользуются понятием условного топлива, теплотворная способность которого принята равной 29300 кДж/кг. Для газообразного топлива  рассчитывается по аддитивности:

=    =358.2 . CH4P + 637.5 . C2H6P + 912.5 . C3H8P + +1186.5 . С4Н10Р +

+ 1460.8 . С5Н12+BP +231 . Н2SР + 107.6 . Н2P + 126.5 . СОP + 587 . С2Н4P (кДж/м3т).

Для рассматриваемого примера:

=  358.2 . CH4P + 637.5 . C2H6P +231 . Н2SР  = 358.2 . 88,470 + 637.5 .  1.474 +231 . 2.163 =

= 33130 (кДж/м3).

Для твердого или жидкого топлива  рассчитывают по формуле Д. И. Менделеева, учитывающей наличие в топливе связанного кислорода:

= 339 . СР + 1030 . НР  - 108.9 .  (OP - SPгор) – 25 . WP =

==339 . 67.040 + 1030 . 1.434 – 108.9 . (1.004 - 1.649) – 25 .  13.000 = 24130 (кДж/кгт).

5.3. Расчет количества воздуха для горения топлива

Количество кислорода, теоретически необходимого для окисления горючих составляющих топлива (при α = 1), определяется при помощи уравнений (схем) окисления, при этом учитывают содержание кислорода в топливе. Затем определяют количество воздуха с учетом наличия в нем других газов и требуемого значения коэффициента избытка α. Содержание влаги в воздухе учитывают только при расчетах сушил, характеризуя его влагосодержанием d (г на 1 кг воздуха).

При расчете для газообразного топлива пользуются тем, что объемные соотношения газов, вступающих в химические реакции, так же как и образующихся в результате реакций, пропорциональны стехиометрическим коэффициентам уравнений этих реакций, и, составляя пропорции, решают их относительно количеств кислорода xi

и т.д.;

| x1= |  | x2= (мз/м3т) и.т.д |
| --- | --- | --- |

Рассчитывают общее количество кислорода, теоретически необходимого для сжигания 1 м3 топлива, с учетом содержания в топливе кислорода:

=  =  - = 2+ 3.5+ 5 + 6.5+ 8+

+ 1.5 +0.5+ 0.5+ 3- (м3/м3т)

Для рассматриваемого примера:

= 2+ 3.5+ 1.5=

= 2 . 0.8847 + 3.5 . 0.0147 +1.5 . 0.0216 = 1.853 (м3/м3т).

В сухом воздухе содержится по объему 20.95% кислорода и 79.05% других газов (N2, Ar и др.). Условно можно считать, что в воздухе имеются только кислород и азот, тогда рассчитывают объем азота в составе теоретически необходимого воздуха:

= . = 3.773 . = 3.773 . 1.853 = 6.991 (м3/м3т)

Объем всего теоретически необходимого воздуха:

= 4.773 . = +  = 16.991 +1.853=8.844 (м3/м3т).

Объемы кислорода и азота в избыточном воздухе, избыточное и общее количество воздуха определяют по формулам:

= (α – 1) .  = (1.2-1) . 1.853 ==0.3706 (м3/м3т);

= (α – 1) . = (1.2 - 1) . 6.991 = 1.398 (м3/м3т);

= (α – 1) .  = 0.371 + 1.398 = 1.769 (м3/м3т);

= + = 8.844 + 1.769 = 10.613 (м3/м3т).

Для твердого и жидкого топлив используют схемы окисления горючих составляющих с учетом того, что массовые соотношения веществ, вступающих в реакцию, так же, как и образующихся в результате реакции, пропорциональны произведениям молекулярных (атомных) масс на стехиометри-ческие коэффициенты, и, составляя пропорции, решают их относительно количеств кислорода xi:

| ; | ; | ; |
| --- | --- | --- |
| ; | ; | ; (кг/кгт) |

Рассчитывают общее количество кислорода, теоретически необходимого для сжигания 1 кг топлива, с учетом содержания кислорода в топливе:

=  =   -  = 2.664 . + 7.936 .  +  -  =

= 2.664 . 0.6704 + 7.936 . 0.0143 + 0.0165 – 0.010 = 1.906 (кг/кгт).

В сухом воздухе содержится по массе 23.1 % кислорода и 76.9% других газов. Если условно считать, что в воздухе имеются только кислород и азот, то рассчитывается масса азота в составе теоретически необходимого воздуха:

= .  = 3.329 .  = 3.329 . 1.906 = 6.345 (кг/кгт),

а масса всего теоретически необходимого воздуха:

=  +  = (3.329  + 1) .  = 4.329 . 1.906 = 8.251 (кг/кгт).

Массу кислорода и азота в избыточном воздухе, избыточное и общее количество воздуха определяют по формулам:

= (α - 1) . = (1.25 - 1) . 1.906 = 0.4765 (кг/кгт);

= (α - 1) . = (1.25 - 1) . 6.345 = 1.586 (кг/кгт);

=  +  = (α - 1) . = (1.25 - 1) . 8.251 = 2.063 (кг/кгт);

=  +  = 8.251 + 2.063 = 10.314 (кг/кгт);

= / =  10.314/1.2929 = 7.977(кг/кгт).

5.4. Расчет количества и состава продуктов горения

Количество продуктов окисления горючих составляющих определяют по уравнениям (схемам) окисления. Составляют пропорции и решают их относительно каждого из продуктов окисления. Учитывают также количество негорючих составляющих топлива (кроме минеральной), количество азота в теоретически необходимом воздухе, азота и кислорода в избыточном воздухе. Кислород, находившийся в теоретически необходимом воздухе, расходуется на образование продуктов окисления и в свободном виде не переходит в состав продуктов горения. Количества однородных составляющих в продуктах горения суммируют.

Для газообразного топлива:

;         и т.д.

| Y1 = ; | Y1 = ; | = ; (м3/м3т) и т.д. |
| --- | --- | --- |

(м3/м3т);

(м3/м3т);

где последнее слагаемое учитывают при расчете сушил (d— влагосодержание воздуха, г/кг сухого воздуха). Для рассмотренного примера:

=

= 0.0197+0.8847+2 . 0.0147 = 0.9338 (мЗ/м3т);

= 0.0169 + 2 . 0.8847 + 3 . 0.0147 + 0.0216 = 1.8520 (мЗ/м3т).

Содержание остальных составляющих в продуктах горения:

= 0.0423 + 6.991 +1.3982 = 8.4315 (мЗ/м3т);

= 0.216 (м3/м3т);

= 0,3706 (м3/м3т).

Объем продуктов горения с учетом избытка воздуха:

= + +  +  +  =

= 0.9338 + 1.8520 + 8.4315 + 0.0216 + 0.3706 = 11.609 (м3/м3т).

При теоретически необходимом расходе воздуха:

=  -  = 11.609 – 1.769 = 9.840 (м3/м3т).

Содержание каждой из составляющих в продуктах горения в долях по объему (м3/м3т):

Например,     =  0.9338/11.609 = 0.0804.

Значения для всех составляющих:

СО2  - 0.0804; Н2О - 0.1595; N2  - 0.7263; SO2 - 0.0019; O2 - 0.0319. Итого 1.0000.

Для твердого топлива:

;		;

;		 (кг/кгт)  и т.д.

= 3.664 . 0.6704 = 2.4563 (кг/кгт);

= 0.1300 + 8.936 . 0.0143 = 0,2578 (кг/кгт).

При расчете сушил учитывается также количество влаги, содержащееся в воздухе и равное 0.0013d, кг/кгт, а при введении в жидкое топливо распыляющего пара - его количество ωnap, кг/кгт:

= 2 .0.0165 = 0.0330 (кг/кгт);

= 0.0057 + 6.345 + 1.586 = 7.937 (кг/кгт);

= 0.4765 (кг/кгт).

Масса продуктов горения с учетом избытка воздуха;

= 2.4563 + 0.2578 + 0.0330 + 7.9367 + 0.4765 = 11.160 (кг/кгт).

Объем каждой составляющей продуктов горения определяется по формуле:

, где ρ(o)i - плотность газа при нормальных условиях (табл. П7), например:

= 2.4563/1.977 = 1.2424 (м3/кгт).

Для остальных составляющих:   = 0.3206;.  = 0.0113;  = 6.3155;  = 0.3334 м3/кгт.

Для расчета  использовано значение плотности составляющих воздуха, остающихся, если удалить из него кислород, = 1,257 кг/м3. Объем продуктов горения с учетов избытка воздуха:

= 1.2424 + 0.3206 + 0.0113 + 6.3155 + 0.3334 = 8.223 (м3/кгт).

при теоретически необходимом количестве воздуха:

=

= 8.223 – 2.063/1.293 = 6.628 (м3/кгт).

Содержание каждой составляющей в продуктах горения в долях по объему (м3/м3.п.г):

, например,

=  1.2424/8.223 = 0.1511.

Значения  для всех составляющих:

CO2  - 0.1511; H2O – 0.0390; SO2 – 0.0014; N2 – 0.7680; O2 – 0.0405. Итого 1.0000.

5.5. Определение плотности продуктов горения

Плотность продуктов горения газообразного топлива рассчитывают по аддитивности так же, как и плотность самого топлива:

;

Значения  приведены в табл. П7.

Для рассматриваемого примера:

= 1.977 . 0.0804 + 0.804 . 0.1595 +1.257 . 0.7263 + 2.927 . 0.0019 +1.429 . 0.0319 = 1.2513 (кг/м3),

где - плотность составляющих воздуха за вычетом кислорода;

= + + +  + + =

= 1.977 . 0.0197 + 0.717 . 0.8847 + 1.356 . 0.0147 +1.521 . 0.216 + 1.251 . 0,0423 +

+ 0.804 . 0.0169 = 0.792 (кг/м3).

Плотность продуктов горения твердого топлива:

=  =  = 1.357 (кг/м3).

5.6. Составление материального баланса процесса горения

Баланс составляют на 1 м3 газообразного топлива и на 1 кг твердого или жидкого топлива, включая приходную и расходную части, различие между которыми (невязка баланса) не должно превосходить по абсолютной величине 0,05 кг. Если невязка больше этого значения, необходима проверка расчета.

Газообразное топливо:

| Приход: | Расход: |
| --- | --- |
| Масса топлива: = = 0.792 . 1 = 0.792 кг. | Масса продуктов горения: = 1.2513 . 11.609 = 14.526 кг; |
| Масса воздуха: = 1.293 . 10.613 = 13.723 (кг). |  |
| = = 14.515 (кг). | = = 14,526 (кг). |
| Δ = 14.515 – 14.526 = 0.011 кг. Δ < 0.0 кг. |

Твердое топливо:

| Приход: | Расход: |
| --- | --- |
| Масса топлива: = l кг. | Масса продуктов горения: = 11.160 кг. |
| Масса воздуха: 10.314 кг; | Масса золы: = 0.153 кг; |
| = 11.314 | = 11.313 кг. |
| Δ = 11.314 – 11.313 = 0.001 / Δ / < 0.05 кг |

5.7 Определение минимально необходимой температуры подогрева воздуха.

Расчет выполняют одинаково для любого вида топлива. Рассмотрим его на примере выбранного газообразного топлива. Значение наивысшей температуры продуктов горения в рабочей камере печи  можно в ряде случаев определить по максимальной температуре материала, достигаемой при проведении процесса тепловой обработки . Для этого пользуются опытными значениями разности температур, необходимой для достижения заданной температуры материала - температурного напора Δ=  -  (табл. П8).

Пусть = 1475°С,  тогда  при Δ= 50°С  =+ Δ=  1475 + 50= 1525 (°С).

Калориметрическая температура горения (разд. 3) определяется с помощью опытных значений , зависящих от конструкции печи и устройств для сжигания топлива, вида топлива и теплового процесса  (табл. П9). Принимаем = 0.75, тогда:

= =  = 2033 (°С).

Средняя объемная теплоемкость продуктов горения в интервале температур от 0°С до  определяется по аддитивности с использованием значений теплоемкости отдельных составляющих (табл. П10):

= 2.427 . 0.0804 + 1.969 . 0.1595 + 1.485 . 0.7263 +

+ 2.427 . 0.0019 + 1.57 l  . 0.0319 = 1.638 (кДж/м3. ˚С).

Теплосодержание продуктов горения при калориметрической температуре:

=  11.609 . 1.638 . 2033 = 38660 (кДж/м3т).

Если , то требуемая температура в рабочей камере печи, может быть достигнута без подогрева воздуха, и расчет заканчивают. В рассматриваемом случае:

38660 >   33130 (кДж/м3т).

Определяют теплосодержание, которое должен иметь воздух для компенсации теплового дисбаланса:

-  38660 – 33130 = 5530 (кДж/м3т).

Ориентировочная температура, до которой должен быть подогрет воздух:

=  = 399 (°С),

где - приближенное значение теплоемкости воздуха при 0°С (точность его не оказывает существенного влияния на точность окончательного значения ).

Находим значения теплоемкости воздуха при двух ближайших к , температурах, приведенных в табл. П10 (одна из них должна быть больше , а другая меньше):

= 1.318; = 1.329 (кДж/м3 . ˚С).

Значения теплосодержания воздуха при этих температурах:

=10,613 .1.318 . 300=4194 (кДж/м3т);

= 10.613 . 1.329 . 400=5610 (кДж/м3т).

Составим пропорцию между разностями теплосодержаний воздуха при различных температурах и разностями температур и определим разность между истинной минимальной необходимой температурой подогрева воздуха и 300 °С:

| (-) - 100 °С | х = 100 . (-)/(-)= |
| --- | --- |
| (-) - х | = 100 (5530 - 4194)/(5610 - 4194) =94.4 (°С). |

Истинная минимальная необходимая температура подогрева воздуха: =300+х=394°С.

Если в качестве топлива используется генераторный газ, также может быть предусмотрен его подогрев. Тогда суммарное теплосодержание, которое должны иметь воздух и генераторный газ, будет следующее: +=-

Ориентировочная температура подогрева воздуха и газа:

=,

где теплоемкость принимается равной 1,45 кДж/мЗт).

Температура подогрева генераторного газа  принимается равной  или выше ее, но не ниже 900°С, тогда = 1.. , где  - теплоемкость генераторного газа, определяемая по его составу. Теплосодержание воздуха: =--

Температура воздуха определяется таким же способом, как в рассмотренном примере (по).

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Расчет процессов горения топлива на ЭВМ проводится с помощью программ, составленных на основе методики, изложенной в разд. 5. На схеме 6.1 представлена укрупненная блок-схема программы расчета процессов горения топлива на ЭВМ «Искра-1256». Расчет минимальной необходимой температуры подогрева воздуха осуществляется с помощью другой программы, укрупненная блок-схема которой представлена на схеме 6.2. С текстами программ можно ознакомиться на кафедре кристаллохимии и общей технологии силикатов.

Входные данные первой программы:

1. Целая переменная N, при положительном значении которой выполняется расчет для очередного топлива, а при нулевом или отрицательном работа с программой заканчивается.

2. NWAR—номер варианта расчета Nвар, принимающий значение 0 для газообразного топлива, 1 или 2—для твердого или жидкого. Значение 1 принимается, если зольность задана в виде АР; 2 — в виде АС.

3. W- влагосодержание топлива w, г/м3 (см. табл. П6). Для твердого или жидкого топлива - любое число, например 0.

4. ALPHA - коэффициент избытка воздуха α (см. табл. П1).

5. F(8) - массив значений содержания составляющих в заданном составе топлива в % (см. табл. П4, П5). Значения F(1) отвечают следующим составляющим топлива:

| Вид топлива | Газообразное, | Твердое, жидкое, |
| --- | --- | --- |
| F(1) | CH4 | C |
| F(2) | C2H6 | H |
| F(3) | C3H8 | N |
| F(4) | C4H10 | O |
| F(5) | C5H12+B | S |
| F(6) | H2S | A |
| F(7) | CO2 | H2O |
| F(8) | N2 | 0 |

Рис. 6.1. Укрупненная блок-схема программы расчета процесса горения топлива

Рис. 6.2. Укрупненная блок-схема программы расчета минимально необходимой температуры подогрева воздуха

В результате работы программы на экран ЭВМ выдаются:

1. Таблица значений содержания составляющих в заданном и рабочем составе топлива в долях по объему  (газообразное топливо) или по массе , (твердое, жидкое топливо).

2. Значения плотности  кг/м3 (для газообразного топлива) и теплотворной способности топлива , кДж/м3т ,(кДж/кгт).

3. Таблица значений количества кислорода , , (,), азота ,, (,), и воздуха  () мз/м3т (кг/кгт), обозначенных соответственно O2ТЕОР, O2ИЗБ, N2TEOP, N2ИЗБ, СУММА.

4. Значение объема воздуха , м3/кгт (для твердого, жидкого топлив).

5. Значения массы , кг/кгт (для твердого, жидкого топлив), объема , м3/м3т (м3/кгт) и плотности    кг/м3.

6. Таблица значений содержания каждой из составляющих в долях по объему .

7. Значение невязки материального баланса Δ, кг.

Пример. Рассчитать процесс горения твердого топлива ,(исходные данные те же, что и в примере в разд. 5).

Исходные данные вводятся в следующем виде:

N==1

NWAR=2 W=0. ALPHA==1.25

F(l)=93.5 F(2)=2.0

F(3)= .8

F(4)=1.4

F(5)=2.3

F (6) =17.6

F(7)=13.0

F(8)==0.

Входные данные программы для расчета минимальной необходимой температуры подогрева воздуха:

1. Целая переменная N, при положительном значении которой выполняется расчет для очередного набора исходных данных, а при нулевом или отрицательном работа с программой заканчивается.

2. ТР - наивысшая температура продуктов горения в рабочей камере печи ,°С (воспользоваться табл. П8).

3. VVZ—объем воздуха  , м3/м3т (м3/кгт).

4. Q - теплотворная способность топлива , кДж/м3т (кДж/кгт).

5. CPD - пирометрический КПД процесса горения  (см. табл. П9).

6. VPG - объем продуктов горения , м3/м3т (м3/кгт).

7. V(5)—массив значений содержания составляющих в продуктах горения в долях по объему . Значения V(I) отвечают следующим составляющим продуктов горения: V(l) - O2; V(2) - N2; V(3) – Н2О; V(4) – SO2; V(5) СО2.

Значения ,, ,  принимают в соответствий с результатами работы программы для расчета процессов горения топлива.

В результате работы по программе на экран ЭВМ «Искра -1256» выдаются:

- Значение средней объемной теплоемкости продуктов горения в интервале от температур 0°С до , кДж/(м3. °С).

- Значение теплосодержания воздуха , кДж/м3т (кДж/кгт).

- Значение минимальной необходимой температуры подогрева воздуха , °С.

Список литературы

1. Тепловые расчеты печей и сушилок силикатной промышленности/ А. М. Баренбойм, Т. М. Галиева, Д Б. Гинзбург и др..—М.; Стройиздат, 1964. — 496 с.

2. Левченко Л. В. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности.—М.: Высш. шк., 1968. - 368 с.

3. Матвеева И. И., Новицкий Н. В., Вдовченко В. С. Энергетическое топливо СССР: Справочник. - М.: Энергия, 1979.—126 с.

4. Гинзбург Д. Б., Деликишкин С. Н., Ходоров Е. И. Печи и сушилки силикатной промышленности.—М.: Стройиздат, 1982. - 280 с.

5. Тепловые процессы в технологии силикатных материалов/Н. А. Булавин, И. А. Макаров, А. Я. Рапопорт, В. К. Хохлов.—М.: Стройиздат, 1982.- 248 с.

6. Мамыкин П. С; Левченко П. В., Стрелов К. К. Печи и сушила огнеупорных заводов.-Свердловск: Металлургиздат, 1963. - 471 с.

7. Мазуров Д. Я. Теплотехническое оборудование заводов вяжущих материалов. - М.: Стройиздат, 1975. - 288 с.

8. Электронный тренажер для обучения навыкам программирования на ФОРТРАНе и АЛГОЛе: Метод. указания/Сост. В. А. Сидоров; ЛТИ им. Ленсовета. -  Л., 1982. - 24 с.